## Slide 1: Magnetismus der Materie: Erklärung und Demonstration im Chemieunterricht
Zentralkurs Chemie 2012
MNG Rämibühl, Zürich
8. Oktober 2012
Dr. Josef P. Magyar
Berufsmittelschule Aarau

## Slide 2: Programm
Atomare Ursachen und Arten des Magnetismus
Paramagnetismus
Diamagnetismus

## Slide 3: Lorentz-Kraft
V
F
B

## Slide 4: Einige physikalische Erklärungen
Linear bewegte Ladung erzeugt zirkuläres Magnetfeld (Lorentz-Kraft)
Zirkulär bewegte Ladung erzeugt gerichtetes Magnetfeld, zB. Elektromagnet
Kreiselnde Objekte, wenn einem Kraftfeld ausgesetzt, beginnen zu präzessieren
Elektron in einem Magnetfeld präzessiert und verhält sich daher in einem Magnetfeld wie eine kreisförmig bewegte Ladung -> induziertes magnetisches Moment des Elektrons
Notes: die stärkste Quelle ist der Eigendrehimpuls (Spin) der Elektronen (e-), da diese eine Elementarladung und dank ihrer kleinen Masse die grösste Rotationsgeschwindigkeit haben. Der Spin eines Elektrons kann die Werte ½ oder -½ haben, wobei der Gesamtspin einer doppelt-besetzten Elektronenschale 0 ist. Deshalb heben sich die Eigendrehimpuls-bedingten magnetischen Momente der Elektronen komplett gefüllter Orbitale gegenseitig auf. Aus diesem Grund braucht man nur die Elektronen einfach besetzter Orbitale zu betrachten.
Die zweitstärkste Quelle magnetischer Moment ist die Rotation der Elektronen um den Kern (Bahndrehimpuls) in einem nicht-kugelsymmetrischen Orbital (alle ausser s-Orbital). Bahndrehimpuls-bedingte magnetische Momente der Elektronen komplett gefüllter Schalen heben sich auf.
Die kleinste Wirkung wird durch die Rotation der Protonen im Kern verursacht (Kernspin). Die Kerne können zwar entsprechend ihrer Ordnungszahl, mehrere Elementarladungen aufweisen, allerdings ist die Masse der Protonen im Vergleich zu den Elektronen dermassen gross (ca. 1‘836 mal grösser), dass der durch ihren Spin erzeugte magnetische Moment sehr schwach ist. Deshalb wird der Kernspin in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

## Slide 5: Atomare Ursachen der Magnetismus
Eigendrehimpuls der Elektronen  Paramagnetismus
Bahndrehimpuls der Elektronen  Diamagnetismus
Eigendrehimpuls der Protonen  NMR / MRI
Notes: die stärkste Quelle ist der Eigendrehimpuls (Spin) der Elektronen (e-), da diese eine Elementarladung und dank ihrer kleinen Masse die grösste Rotationsgeschwindigkeit haben. Der Spin eines Elektrons kann die Werte ½ oder -½ haben, wobei der Gesamtspin einer doppelt-besetzten Elektronenschale 0 ist. Deshalb heben sich die Eigendrehimpuls-bedingten magnetischen Momente der Elektronen komplett gefüllter Orbitale gegenseitig auf. Aus diesem Grund braucht man nur die Elektronen einfach besetzter Orbitale zu betrachten.
Die zweitstärkste Quelle magnetischer Moment ist die Rotation der Elektronen um den Kern (Bahndrehimpuls) in einem nicht-kugelsymmetrischen Orbital (alle ausser s-Orbital). Bahndrehimpuls-bedingte magnetische Momente der Elektronen komplett gefüllter Schalen heben sich auf.
Die kleinste Wirkung wird durch die Rotation der Protonen im Kern verursacht (Kernspin). Die Kerne können zwar entsprechend ihrer Ordnungszahl, mehrere Elementarladungen aufweisen, allerdings ist die Masse der Protonen im Vergleich zu den Elektronen dermassen gross (ca. 1‘836 mal grösser), dass der durch ihren Spin erzeugte magnetische Moment sehr schwach ist. Deshalb wird der Kernspin in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

## Slide 6: Atomare Ursachen der Magnetismus
Eigendrehimpuls der Elektronen  Paramagnetismus
Bahndrehimpuls der Elektronen  Diamagnetismus
Eigendrehimpuls der Protonen  NMR / MRI
Notes: die stärkste Quelle ist der Eigendrehimpuls (Spin) der Elektronen (e-), da diese eine Elementarladung und dank ihrer kleinen Masse die grösste Rotationsgeschwindigkeit haben. Der Spin eines Elektrons kann die Werte ½ oder -½ haben, wobei der Gesamtspin einer doppelt-besetzten Elektronenschale 0 ist. Deshalb heben sich die Eigendrehimpuls-bedingten magnetischen Momente der Elektronen komplett gefüllter Orbitale gegenseitig auf. Aus diesem Grund braucht man nur die Elektronen einfach besetzter Orbitale zu betrachten.
Die zweitstärkste Quelle magnetischer Moment ist die Rotation der Elektronen um den Kern (Bahndrehimpuls) in einem nicht-kugelsymmetrischen Orbital (alle ausser s-Orbital). Bahndrehimpuls-bedingte magnetische Momente der Elektronen komplett gefüllter Schalen heben sich auf.
Die kleinste Wirkung wird durch die Rotation der Protonen im Kern verursacht (Kernspin). Die Kerne können zwar entsprechend ihrer Ordnungszahl, mehrere Elementarladungen aufweisen, allerdings ist die Masse der Protonen im Vergleich zu den Elektronen dermassen gross (ca. 1‘836 mal grösser), dass der durch ihren Spin erzeugte magnetische Moment sehr schwach ist. Deshalb wird der Kernspin in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

## Slide 7: Arten der Magnetismus
Diamagnetismus
Paramagnetismus
Ferromagnetismus
Ferrimagnetismus
Antiferromagnetismus
Notes: Lorentz

## Slide 8: Magnetische Induktion vs Feldstärke
μr | Magnetische Eigenschaft
0 ≤ μr < 1 | Diamagnetisch
μr > 1 | Paramagnetisch
μr >> 1 | Ferromagnetisch
H = Feldstärke des angelegten Magnetfeldes
B = magnetische Induktion
m = magnetische Permeabilität

## Slide 9: Theoretische Grundlagen
B = H + 4p M
cM = C/T
meff = (8 cMT)1/2 = (8C)1/2 = g[S(S+1)]1/2 = [n(n+2)]1/2
)
B = Magnetische Induktion
H= Feldstärke des angelegten Magnetfeldes
M = magnetisches Moment
cM = molare magnetische Suszeptibilität
C = stoffspezifische Curie Konstante
T = absolute Temperatur
meff = effektive magnetische Moment
G = Landé Faktor (für ein Elektron, g≈2)
S = Spinquantenzahl (S=n/2)
n = Anzahl ungepaarter Elektronen

## Slide 10: Theoretische Grundlagen
B = H + 4p M
cM = C/T
meff = (8 cMT)1/2 = (8C)1/2 = g[S(S+1)]1/2 = [n(n+2)]1/2
)
B = Magnetische Induktion
H= Feldstärke des angelegten Magnetfeldes
M = magnetisches Moment
cM = molare magnetische Suszeptibilität
C = stoffspezifische Curie Konstante
T = absolute Temperatur
meff = effektive magnetische Moment
G = Landé Faktor (für ein Elektron, g≈2)
S = Spinquantenzahl (S=n/2)
n = Anzahl ungepaarter Elektronen

## Slide 11: Spin und Paramagnetismus
Wird durch den Eigendrehimpuls (Spin) der Elektronen (e-) verursacht
  Kleine Masse  grösste Rotationsgeschwindigkeit
  Ladung = Elementarladung
  Spin + ½ oder - ½
Gesamtspin von doppelt besetzten Orbitalen = 0
Notes: Rotation um den Kern (Bahndrehimpuls) viel langsamer  viel kleineres Magnetfeld
Masse eines Protons ca 2’000 mal grösser  kleinere Rotationsgeschwindigkeit  kleinere kleineres Magnetfeld

## Slide 12: Atombau im Gymnasialunterricht...
 | number of unpaired electrons | Electron configuration
Fe atom | 4 | [Ar] 4s2 3d6
Fe2+ ion | 4 | [Ar] 4s0 3d6
Fe3+ ion | 5 | [Ar] 4s0 3d5
4s 3d
Hund’sche Regel
Ligandenfeld-Theorie

## Slide 13: Atombau im Gymnasialunterricht...
 | number of unpaired electrons | Electron configuration
Fe atom | 4 | [Ar] 4s2 3d6
Fe2+ ion (high spin) | 4 | [Ar] 4s0 3d6
Fe3+ ion (highspin) | 5 | [Ar] 4s0 3d5
Fe2+ ion (low spin) | 0 | [Ar] 4s0 3d6
Fe3+ ion (low spin) | 1 | [Ar] 4s0 3d5
4s 3d
Hund’sche Regel
Ligandenfeld-Theorie

## Slide 14: Ligandenfeldeffekt des d-Orbitals von Fe2+
6 Dq
4 Dq
10 Dq
eg
t2g
6 Dq
4 Dq
10 Dq
eg
t2g
Kugelsymmetrisches Ligandenfeld
Kugelsymmetrisches Ligandenfeld
High spin
Low spin
Oktaedrisches Ligandenfeld
Oktaedrisches Ligandenfeld

## Slide 15: Ligandenfeldeffekt des d-Orbitals von Fe3+
6 Dq
4 Dq
10 Dq
eg
t2g
6 Dq
4 Dq
10 Dq
eg
t2g
Kugelsymmetrisches Ligandenfeld
Kugelsymmetrisches Ligandenfeld
High spin
Low spin
Oktaedrisches Ligandenfeld
Oktaedrisches Ligandenfeld

## Slide 16: Elektronenkonfiguration
nd | n | S | ≈ B | Konf. | Beispiele | Lösungen | Feststoffe
0 | 0 | 0 | 0 | t2g0 eg0 | Na+, Mg2+ | 0.5M NaCl | NaCl
1 | 1 | 1/2 | 3 | t2g1 eg0 | Ti3+ |  | 
2 | 2 | 2/2 | 8 | t2g2 eg0 | V3+ |  | 
3 | 3 | 3/2 | 15 | t2g3 eg0 | V2+, Cr3+ |  | 
4 | 4 | 4/2 | 24 | t2g3 eg1 | Cr2+, Mn3+ |  | 
5 | 5 | 5/2 | 35 | t2g3 eg2 | Mn2+, Fe3+ | 0.2M FeCl3 | Fe2(SO4)3
6 | 4 | 4/2 | 24 | t2g4 eg2 | Fe2+, Co3+ | 0.1M FeSO4 | FeSO4
7 | 3 | 3/2 | 15 | t2g5 eg2 | Co2+ | 1M CoCl2 | CoCl2
8 | 2 | 2/2 | 8 | t2g6 eg2 | Ni2+ | 1M NiSO4 | NiSO4
9 | 1 | 1/2 | 3 | t2g6 eg3 | Cu2+ | 0.1M CuNO3 | CuCl2
10 | 0 | 0 | 0 | t2g6 eg4 | Zn2+ | 0.1M ZnSO4 | 

## Slide 17: Elektronenkonfiguration
nd | n | S | ≈ B | Konf. | Beispiele
5 | 5 | 5/2 | 35 | t2g3 eg2 | FeIII2(SO4)3
6 | 4 | 4/2 | 24 | t2g4 eg2 | FeIISO4
nd | n | S | ≈ B | Konf. | Beispiele
5 | 1 | 1/2 | 3 | t2g5 eg0 | K3[FeIII(CN)6]
6 | 0 | 0 | 0 | t2g6 eg0 | K4[FeII(CN)6]
High spin Komplexe
Low spin Komplexe

## Slide 18: Gravimetrische Bestimmung magnetischer Eigenschaften von Stoffen
Waage
Distanzhalter
Magnet
(S-30-15-N)
Glassplatte
Laborboys
Probe

## Slide 19: Lineare Konzentrationsabhängigkeit des Paramagnetischen Verhaltens von FeCl3
Chart: Konzentration FeCl3 [mol/L]
| 0.2 | 0.1 | 5.0000000000000031E-2 | 3.000000000000002E-2
 | -113 | -54 | -24 | -14
Notes: Waage Mettler Toledo PR 300
Neodymium Magnet S-30-15-N

## Slide 20: Beispiel Resultate mit Lösungen

## Slide 21: Beispiel Resultate mit Feststoffen

## Slide 22: Beispiel Resultate mit Ligandenfeld-Effekt

## Slide 23: Diamagnetismus
Externes Magnetfeld (H) induziert einen Kreisstrom, der ein dem H entgegengesetzes magnetisches Moment (m) erzeugt.
H
m
FLorenz
v
I
e-
DM Kräfte sind sehr schwach
Je mehr e- da sind, umso negativer ist die DM Suszeptibilität
Je grösser die Ladung, umso weniger negativ ist die DM Suszeptibilität
 Abstossung
DM Suszeptibilitäten [10-6emu/mol] |  |  |  |  | 
Na+ | -6.8 | Mg2+ | -5.0 | F- | -9.1
K+ | -14.9 | Ca2+ | -10.4 | Cl- | -23.4
Rb+ | -22.5 | Sr2+ | -19.0 | Br- | -34.6
Cs+ | -35.0 | Cs2+ | -26.5 | I- | -50.6

## Slide 24: Oberflächenkrümmung diamagnetischer Flüssigkeiten(z.B. Wasser)
Magnet
Laserstrahl
Reflexionswinkel

## Slide 25: Bestimmung der Laserstrahl-Geometrie
 | h [mm] | D [mm] | L [mm] | a [mm]
Lange achse | 7 | 100 | 50 | 3.5
Kurze achse | 7 | 100 | 20 | 1.4
D
L
h
D
L
h
Strahl gedreht um 90°

## Slide 26: Oberflächenkrümmung diamagnetischer Flüssigkeiten(z.B. Wasser)
Magnet
a = 12.5°
a
b
a = 9.7°
c
Notes: Höhe Flüssigkeitsspiegel = 77cm
Höhe des Massstab-Unterkante = 74cm
Distanz Magnet zur Wand = 185cm
Einstahlwinkel vor dem Magneten ca. 12.5° (40.5cm auf 182cm)
Einstrahlwinkel nach dem Magneten ca 9.7° (32.2cm auf 188cm)

## Slide 27: Laserstrahl-Auslenkversuch mit horizontaler Strahlverschiebung
Einfallswinkel des Laserstrahls = 4°
-> Auslenkung des Laserstrahls +/- 1°
-> Grösste Winkel der Wasserlinse +/- 0.5°
-> Höhe der Wasserlinse = 22um (@L der Kante = 5mm)
-> Erhebung ist vom blossem Auge nicht sichtbar
a
b
c
d
e
Interferenz wegen Veränderung der Weglänge des Lichtstrahls
Notes: Höhe Magnet = 76.5
Distanz Magnet zu Bild = 422
Bild Direktstrahl = 47.5
Einfallswinkel ca 4°
Auslenkung = +/- 1°
Bild a 106
Bild b 112.3 bis 106.3
Bild c 113 bis 97.5
Bild d 104.5 bis 98.3
Bild e 105.3

## Slide 28: Oberflächenkrümmung diamagnetischer Flüssigkeiten (z.B. Wasser)
Magnet
Lampe
Spiegelbild normal
Spiegelbild verzerrt

## Slide 29: Oberflächenkrümmung diamagnetischer Flüssigkeiten (z.B. Wasser)
Vertikale Ausrichtung der Magnetfeldachse
a
b
c
d
e
f
Notes: Wenn Spiegelbild vom Magneten entfernt ist, dann ist ein Zirkuläres Bild zu beobachten (a). Bei Annäherung an dem Magneten wird zunächst das Spiegelbild entlang der Kante gestreckt und auf der Mitte des Magneten wird das Spiegelbild in Richtung der Kanten, viereckig verzerrt.

## Slide 30: Oberflächenkrümmung diamagnetischer Flüssigkeiten (z.B. Wasser)
a
b
c
d
e
Horizontale Ausrichtung der Magnetfeldachse, von oben nach unten

## Slide 31: Beispiel Resultate mit Mangan

## Slide 32: Superparamagnetismus
Einzelmolekülmagnet-Beispiel
Kern aus [Mn12O12]16+, koordiniert mit 16 CH3CO2-
Die MnIII,IV-Ionen des Kerns werden von O2--Ionen zusammengehalten
Antiferromagnetische Kopplung der magnetischen Momente
 | e- | S | Mn | SS
MnIV | 3 | 3/2 | 4 | 6
MnIII | 4 | 4/2 | 8 | 16
Molekül |  |  |  | 10
http://www.pi1.uni-stuttgart.de/research/Magnetismus/SingleMolMagn_d.php

## Slide 33: Klinische Anwendung (MRI) paramagnetischer Kontrastmittel
Notes: Effekt eines Kontrastmittels auf die Auflösung von MRI Bilder eines Patienten mit Hirnblutung. Das Linke Bild entstand vor der Injektion, das Rechte nach der Injektion eines Kontrasmittels (Quelle: Wikipedia).

## Slide 34: Paramagnetische Momente
Tabelle 2.1. Magnetische Momente der 3d Ubergangsmetalle
Anzahl der s:o: obs:
d- Elektronen L S Termsymbol B B B
1 2 1
2
2D 3.00 1.73 1.7 { 1.8
2 3 1 3F 4.47 2.83 2.8 { 2.9
3 3 3
2
4F 5.20 3.87 3.7 { 3.9
4 2 2 5D 5.48 4.90 4.8 { 5.0
5 0 5
2
6S 5.92 5.92 5.8 { 6.0
6 2 2 5D 5.48 4.90 5.1 { 5.7
7 3 3
2
4F 5.20 3.87 4.3 { 5.2
8 3 1 3F 4.47 2.83 2.9 { 3.9
9 2 1
2
2D 3.00 1.73 1.7 { 2.2
10 0 0 1S 0.00 0.00 0

## Slide 35: Diamagnetismus